### Výrobek: Datum aktualizace: 28.11.2016

### UNIFLEX Latexový

**POPIS**

***Složení a charakteristika výrobku:***

Jednosložkový těsnící tmel na vodní bázi akrylátové disperze.

***Odstíny:***

Nenormalizovaný bílý

***Použití:***

Používá se k vyrovnávání drobných nerovností a prasklin sten (omítek, zdiva, panelu, dřevotřísek, dřeva, sádrokartonu apod.) a spárování statických prasklin jak v interiérech, tak i v exteriérech. Tmel se aplikuje špachtlí nebo stěrkou.

***Návod k použití:***

Tmelené povrchy musí být zbaveny mastnot a prachu. K vytvrdnutí tmelu dochází již po 2 hodinách v závislosti na tloušťce vrstvy a pracovní teplotě. Vrstva o tloušťce 10 mm zcela proschne za 24 hodin. Vytvrzený tmel je možné vyhladit vlhkou houbou nebo vybrousit. Po zaschnutí a přebroušení je možné na tmelená místa aplikovat jakékoliv běžné nátěrové hmoty. V případě aplikace v exteriéru je nutné tmel okamžitě opatřit nátěrem. Po ukončení práce pomůcky ihned umyjte vodou.

***Mycí prostředek:***

Voda

***Vydatnost:***

V jedné vrstvě 1 kg/2–5 m2.

***Skladování:***

Skladujte při teplotě +5 - +25°C. Výrobek chraňte před mrazem a vysokými teplotami.

***Záruční doba:***

24 měsíců od data výroby, které je uvedeno na obalu.

***Finální úprava povrchu:***

Pro finální úpravy tmelených povrchu doporučujeme použít nátěrové hmoty: REMAL, BARLET, INDUSTROL, DENAS atd... více na **www.bal.cz**

***Likvidace odpadů a obalů:***

Nesmí se zneškodňovat společně s komunálními odpady. Nevylévat do kanalizace. Použitý, řádně vyprázdněný a vymytý obal odevzdat na sběrné místo pro obalové odpady. Nepoužitý přípravek nebo obal se zbytky výrobku odnést na místo určené obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předat osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady

***Upozornění z hlediska bezpečnosti práce a první pomoci:***

|  |
| --- |
| **Při vdechnutí** |
| Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte klid. Přetrvává-li dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. |
| **Při styku s kůží** |
| Odstraňte znečištěný oděv, zasaženou pokožku opláchněte vodou a mýdlem, případně ošetřit reparačním krémem. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. |
| **Při zasažení očí** |
| Několik minut postižené oko opatrně vyplachujte velkým množstvím čisté vody, vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Přetrvává-li podráždění oka, vyhledat lékařskou pomoc/ošetření. |
| **Při požití** |
| Důkladně vypláchnout ústa velkým množstvím vody, v případech požití většího množství a/nebo v případech nejistoty či potížích vyhledat lékařskou pomoc/ošetření.  |

***Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:***

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný pro zdraví.

***Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.***

***Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.***